## Slide 1
Metalografický výbrus
Příprava vzorků a mikroskopická analýza pro elektroniku a průmysl. Náhled do struktury materiálů.

## Slide 2
Materiály Buehler
Používáme špičkové brusné pasty a přípravky značky Buehler, které zaručují kvalitní výsledek výbrusu a minimální deformaci povrchu.
Broušení
(320–2000)
Postupné broušení na kotoučích o zrnitosti od 320 až po ultra-jemných 2000 pro dosažení dokonalé rovinnosti.
Diamantové leštění
Finální doleštění provádíme diamantovým roztokem pro zrcadlový lesk, nezbytný pro měření mikroskopických vrstev.
Proces přípravy vzorků

## Slide 3
800x
Maximální optické zvětšení
Detail
Naše optická soustava umožňuje přiblížení až do 800-násobku původní velikosti. Díky tomu dokážeme identifikovat trhliny, vady v napojení, vrstvy mědi a povrchové úpravy, které jsou při běžném zvětšení neviditelné.
Možnosti mikroskopické kontroly

## Slide 4
Tloušťka pokovení: Přesné měření měděných vrstev v otvorech i na povrchu DPS.
Kvalita prokovení: Kontrola integrity napojení vnitřních vrstev.
Kvalita vrtání: Identifikace otřepů, čistota stěn a poškození laminátu.
Povrchové úpravy: Měření tloušťky nepájivé masky a finálních povrchů (zlato, nikl, cín).
Vady pájení: Detekce trhlin, delaminací a skrytých bublin v pájených spojích.
Co pro vás můžeme zkontrolovat
Vady nakovení: Správná příprava DPS před nakovením.

## Slide 5
Strukturální integrita
Metalografický výbrus je jedinou metodou, jak přímo vizualizovat kvalitu mědi uvnitř prokoveného otvoru. Sledujeme zejména:
•
Rovnoměrnost tloušťky mědi
•
Průběh rozhraní mezi mědí a laminátem
Analýza prokovených otvorů (Vias)

## Slide 6
Analýza vícevrstvých struktur
U vícevrstvých desek (Multilayers) kontrolujeme kritické napojení vnitřních vrstev na vertikální spoje. Výbrus odhalí sebemenší nesoulad vrtání nebo defekty při lisování.

## Slide 7
Sledovaný parametr | Rozsah / Rozlišení | Metodika
Rozlišení měření vrstev | ± 1 µm | Mikroskop
Rozsah zvětšení | 100x – 800x | Optická metalografie
Příprava vzorků | P180 – P2000 zrnitost | Broušení na sucho i mokro
Lešticí médium | Diamantová suspense | Broušení
Technické parametry měření

## Slide 8
Máte dotazy?
Rádi pro vás připravíme metalografický výbrus vašich vzorků .
Kontaktujte naše obchodní oddělení
www.safiral.cz
ems@safiral.cz